广州市市场监督管理局2018年流通领域

眼镜商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域眼镜商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是佛山市质量计量监督检测中心。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在越秀、海珠、荔湾、花都、从化、南沙区等行政区域进行抽样，共抽检商铺、专卖店、专业市场等各类眼镜商品经营者21户，所检样品中共发现7款眼镜商品质量不合格。涉及的主要问题为：光透射比、交通讯号透射比、平均透射比（紫外光谱区）等项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1.光透射比：本次抽检判定光透射比不合格的眼镜商品共6款。光透射比是透过镜片的光通量与入射光通量之比，是强制性标准规定的重要性能指标，起着对光线的过滤和阻隔作用。消费者购买太阳镜的时候，既要保证透过的光的强度减弱，减少对眼睛的刺激，还要保证能够有效分辨物体细节和颜色。不合格的主要原因是生产企业对原材料质量把控不严格，采用了透光性能较差的镜片。光透射比项目不合格商品名单如下：

表1光透射比项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS010-026 | 太阳镜 | 临海市国友眼镜厂 | 威狄狼 | 2947 50.18-140 |  |
| 2 | （2018）GZGS010-027 | 太阳镜 | 临海市国友眼镜厂 | 威狄狼 | B2931 51.18-139 |  |
| 3 | （2018）GZGS010-028 | 太阳镜 | 临海市国友眼镜厂 | 威狄狼 | 2939 45.16-135 |  |
| 4 | （2018）GZGS010-043 | 太阳镜 | 深圳市尚典眼镜有限公司 | paul frank（大嘴猴） | 2808 64□14-145 |  |
| 5 | （2018）GZGS010-044 | 太阳镜 | 深圳市尚典眼镜有限公司 | paul frank（大嘴猴） | 2817 57□17-140 |  |
| 6 | （2018）GZGS010-049 | 太阳镜 | 台州市椒江雅伦眼镜厂 | 雅伦YALUN | 60092 53□21-145 |  |

2.交通讯号透射比：本次抽检判定交通讯号透射比不合格的眼镜商品共6款。交通讯号透射比是有关交通讯号识别的透射比特性，是强制性标准规定的极其重要性能指标。交通信号透射比检测的则是佩戴太阳镜后，人眼识别交通信号灯的能力，是一个重要的安全指标。如果交通信号透射比不符合标准规定的要求，会造成驾驶员佩戴太阳镜后，无法分辨交通信号灯的隐患。交通讯号透射比项目不合格商品名单如下：

表2交通讯号透射比项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS010-026 | 太阳镜 | 临海市国友眼镜厂 | 威狄狼 | 2947 50.18-140 |  |
| 2 | （2018）GZGS010-027 | 太阳镜 | 临海市国友眼镜厂 | 威狄狼 | B2931 51.18-139 |  |
| 3 | （2018）GZGS010-028 | 太阳镜 | 临海市国友眼镜厂 | 威狄狼 | 2939 45.16-135 |  |
| 4 | （2018）GZGS010-043 | 太阳镜 | 深圳市尚典眼镜有限公司 | paul frank（大嘴猴） | 2808 64□14-145 |  |
| 5 | （2018）GZGS010-044 | 太阳镜 | 深圳市尚典眼镜有限公司 | paul frank（大嘴猴） | 2817 57□17-140 |  |
| 6 | （2018）GZGS010-049 | 太阳镜 | 台州市椒江雅伦眼镜厂 | 雅伦YALUN | 60092 53□21-145 |  |

3.平均透射比（紫外光谱区）：本次抽检判定平均透射比（紫外光谱区）不合格的眼镜商品共1款。阳光中紫外线对人眼角膜和晶状体有较大危害，该项目不合格，使太阳镜防紫外辐射的功能下降。当太阳镜满足此项要求，就达到了防护的最基本要求。但如果太阳镜不能阻挡相应量的紫外光，人眼将接受比不戴太阳镜时更多的紫外光，则会造成伤害。平均透射比（紫外光谱区）项目不合格商品名单如下：

表3平均透射比（紫外光谱区）项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS010-032 | 太阳镜 | 临海市卢泰眼镜厂 | 豹龙 | 133 63.13-133 |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号眼镜商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。