广州市市场监督管理局2018年流通领域

文具商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域文具商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广东检验检疫技术中心。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，本次抽样检验的监督总体为广州市流通领域销售的相同生产者生产的同款商品的集合以及广东省范围内的供货商。本次抽样检验的监督子总体为监督总体中由单个销售者销售的商品集合。

本次抽检主要在越秀、荔湾、白云、黄埔、南沙、增城、从化区等行政区域进行抽样，共抽检商场、超市、商铺、专业市场等各类文具商品经营者56户，所检样品中发现17款文具商品不合格，涉及的主要问题为：本册亮度（白度），（书包）振荡冲击性能，胶粘剂中游离甲醛，标识等项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1. 本册亮度（白度）：本次抽检判定本册亮度（白度）不合格的本册共3款。练习簿、书册的纸张过于洁白，可能是在生产过程中添加了大量荧光增白剂。越白的纸在日光灯下反射的光越强，容易造成使用者视觉疲劳，长期接触，视力将受到严重的不良影响。出现质量问题的原因：一是未把好原纸质量检验关，采购的原纸亮度（白度）过高，超过标准规定的限量值。二是对标准要求不了解，质量控制管理不严。

表1本册亮度（白度）项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS12-009 | A4-图画簿 | 三水百利印刷有限公司 | 卡里木 | TA414-04 |  |
| 2 | (2018)GZGS12-015 | A5办公/无线装订本 | 东莞市添美印刷有限公司 | 添美 | TA580-1 |  |
| 3 | (2018)GZGS12-016 | 英语本 | 罗定市鸿发文具厂 | 蓝洋纸品 | 英语本 |  |

2. （书包）振荡冲击性能：本次抽检判定振荡冲击性能项目不合格的书包商品共1款。出现质量问题的原因：采用的塑料扣与背带配合不良，背带容易在塑料扣中滑动。

表2 （书包）振荡冲击性能项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS12-006 | 百格瑞思 | 百格瑞思箱包制品厂 | 百格瑞思 | 1862 |  |

3.胶粘剂中游离甲醛：本次抽检判定中游离甲醛项目不合格的胶粘剂商品共1款。出现质量问题的原因：一是未把好原料质量检验关，采购甲醛基（如酚醛胶、脲醛胶、三聚氰胺—甲醛胶）原料，二是对标准要求不了解，质量控制管理不严。

表3 胶粘剂中游离甲醛不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS12-087 | 事务用平头胶水 | 福建新代实业有限公司 | 5020 | MV5020 |  |

4. 标识：本次抽检判定标识不合格的文具商品共13款。

主要表现为没有标注执行标准编号；产品含功能性锐利边缘，没有警示说明；（本册）没有标注张数。

表4标识项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS12-002 | 书包 | 广州斌叶皮具厂 | 登博士 | 19311 |  |
| 2 | (2018)GZGS12-004 | 登博士背包 | 广州斌叶皮具厂 | 登博士 | 19231 |  |
| 3 | (2018)GZGS12-010 | 22开胶装本 | 广东省揭阳市海鸥纸品厂 | 叮噹贝贝 | A5-416(禾语簿） |  |
| 4 | (2018)GZGS12-016 | 英语本 | 罗定市鸿发文具厂 | 蓝洋纸品 | 英语本 |  |
| 5 | (2018)GZGS12-017 | 线装本/懒猫 | 温岭市中大印务有限公司 | 广奔 | 168-43 |  |
| 6 | (2018)GZGS12-018 | 高级文稿纸 | 金鑫（清远）纸业有限公司 | 金丝雀 | / | 标称生产单位提出被抽检商品假冒其厂名厂址，并提供了鉴别方法。 |
| 7 | (2018)GZGS12-022 | 几何诗意 | 义乌市怡尚文化用品厂 | 怡尚文化 | CX32-40-02133 |  |
| 8 | (2018)GZGS12-035 | 转转筒12色水彩笔 | 佛山市创意岛儿童产品有限公司 | 创意岛 | DB-820 |  |
| 9 | (2018)GZGS12-042 | 12支蜡笔、橡皮擦、笔刨 | 广东智美实业有限公司 | 智美乐 | ZML-1112 |  |
| 10 | (2018)GZGS12-051 | 花边剪 | 阳东县立德工贸有限公司 | 优奇 | No.130045 |  |
| 11 | (2018)GZGS12-052 | 文具剪 | 广东恒力实业有限公司 | A 牌剪刀 | K10-886(旧货号：A02） |  |
| 12 | (2018)GZGS12-059 | 手牌削笔器 | 顺德工业苏州有限公司 | SDI | 0137 |  |
| 13 | (2018)GZGS12-064 | 源动力文具盒 | 浙江久灵进出口贸易有限公司 | 源动力 | JL-SL6103 |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号文具商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。