广州市市场监督管理局2018年流通领域

水嘴商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域水嘴商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是佛山市质量计量监督监测中心。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在海珠、天河、番禺、花都区等行政区域进行抽样，所检样品中共发现7款水嘴商品质量不合格。涉及的主要问题为：管螺纹精度、表面腐蚀性能等项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1.管螺纹精度：本次抽检判定管螺纹精度不合格的水嘴商品共5款。主要表现为止规止不住。止规止不住，连接时，相应螺纹配合间隙过大，虽然可以用多缠生料带弥补，但使用时间长就会造成滴漏水的严重后果。生产企业在组织生产时应注意提高生产设备的精度以及加工的工艺水平。不合格的主要原因是由于螺纹中径超差引起的，归根结底都是生产企业在加工管螺纹时，由于刀尖太钝或刀片角度不合理等原因而对螺纹精度失去控制。管螺纹精度不合格商品名单如下：

表1 管螺纹精度不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS08-001 | 洗衣机水嘴 | 博林格尔 | BLENGER | BG-86115 |  |
| 2 | （2018）GZGS08-002 | 洗衣机龙头 | 悦腾卫浴 | 悦腾 | SUS304 |  |
| 3 | （2018）GZGS08-005 | 不锈钢拖把池龙头 | 湖南先淘不锈钢卫浴有限公司 | SENTO | QP15-4 |  |
| 4 | （2018）GZGS08-008 | 洗衣机小水嘴 | 广东汇泰龙科技有限公司 | 汇泰龙 | HKA-95786（S1） |  |
| 5 | （2018）GZGS08-015 | SUS304中长水嘴 | 秀全卫浴 | 秀全卫浴 | G 1/2” |  |

2. 表面耐腐蚀性能：本次抽检判定表面耐腐蚀性能不合格的水嘴商品共4款。主要表现为经酸性盐雾试验后，商品表面腐蚀严重。国家标准规定，进行24小时酸性盐雾试验后应达到9级标准，本次抽查最差的盐雾试验仅达到2级，水嘴表面腐蚀严重。不合格的主要原因：一是水嘴选用质量较差的回收铜合金、易生锈的铸铁、不耐腐蚀的锌合金等材质，这样制造出的产品表面疏松，含有较多的砂眼，严重影响电镀质量；二是水嘴生产抛磨光工序把关不严，严重影响了电镀的质量；三是生产企业并没有严格按照标准的电镀工艺来进行生产，为降低成本，缩短电镀时间，减少了镀层的厚度，减少电镀层数，从而直接影响电镀质量。表面耐腐蚀性能项目不合格商品名单如下：

表2 表面耐腐蚀性能项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS08-001 | 洗衣机水嘴 | 博林格尔 | BLENGER | BG-86115 |  |
| 2 | （2018）GZGS08-008 | 洗衣机小水嘴 | 广东汇泰龙科技有限公司 | 汇泰龙 | HKA-95786（S1） |  |
| 3 | （2018）GZGS08-011 | 洗衣机水嘴 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | American Standard | CF-4607.401 | 标称生产单位提出被抽检商品假冒其厂名厂址，并提供了鉴别方法。 |
| 4 | （2018）GZGS08-017 | 洗衣机龙头 | 美爵卫浴 | 美爵卫浴 | / |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号水嘴商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。