广州市市场监督管理局2018年流通领域

胶粘剂商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域胶粘剂商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广东产品质量监督检验研究院。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在海珠、荔湾、番禺、增城、花都区等行政区域进行抽样，共抽检商场、商铺、专卖店等各类相关商品经营者26户，所检样品中发现5款胶粘剂商品质量不合格。涉及的主要问题为：甲苯+二甲苯、总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）、“二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量”等项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1. 甲苯+二甲苯：本次抽检判定甲苯+二甲苯不合格的胶粘剂商品有1款。苯系物是良好的溶剂，是胶粘剂产品溶剂的主要成分，但它对人体健康危害较大，长期反复接触高浓度苯系物可引起慢性中毒，主要是对神经系统、造血系统的损害，因此必须严格控制使用量。不合格的原因主要是生产企业对执行标准要求不熟悉，导致配方设计不合理，产品中添加了过量的甲苯、二甲苯溶剂。甲苯+二甲苯项目不合格商品名单如下：

表1甲苯+二甲苯项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS07-041 | 无苯氯丁橡胶胶粘剂（285药水糊） | 广州汇邦化工有限公司 | / | 431-2b-A/4kg/罐 |  |

2. 总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）：本次抽检判定总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）不合格的胶粘剂商品有1款。1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷等可统称为“卤代烃”。由于卤代烃是胶粘剂中的优良溶剂，而且其价格低廉又可提高产品的施工性能，因此一些生产企业为了盲目追逐利润，往产品中添加此类溶剂，从而造成该项目严重超标，危害使用者的健康。卤代烃类有机溶剂产生的毒害作用具有多样性的特点，几乎所有的有机溶剂都是原发性皮肤刺激物，对皮肤、呼吸道粘膜和眼结膜具有不同程度的刺激作用，能引起各种神经系统疾病。应严格限制和禁止使用卤代烃作为胶粘剂的溶剂。总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目不合格商品名单如下：

表2总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS07-039 | 超特固强力粘合剂 | 佛山市顺德区容桂润丰化工实业有限公司 | / | GB12/11kg/桶 |  |

3.二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量：本次抽检二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量不合格的胶粘剂商品有3款。该项目不合格使得产品对皮肤、呼吸道粘膜和眼结膜具有不同程度的刺激作用，能引起各种神经系统疾病。二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量项目不合格商品名单如下：

表3二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS07-048 | 皇冠精品万能胶 | 佛山市顺德区顾宝化工有限公司 | 嘉邦士 | 666/3L/桶 |  |
| 2 | （2018）GZGS07-050 | 方鼎皇冠万能胶 | 广州方鼎实业有限公司 | / | 666/12L/桶 |  |
| 3 | （2018）GZGS07-055 | 嘉奇士萬能膠 | 深圳维美公司 | / | ——/15L/桶 |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号胶粘剂商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。