广州市市场监督管理局2018年流通领域

鞋类商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域鞋类商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广州检验检测认证集团有限公司。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在越秀、海珠、白云、番禺、花都、增城、从化、南沙区等行政区域进行抽样，所检样品中共发现22款鞋类商品质量不合格。涉及的主要问题为：标识（标志）、剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、耐折性能、可分解有害芳香胺染料、鞋跟结合力。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1. 标识（标志）：本次抽检判定标识（标志）不合格的鞋类商品共14款。主要表现在以下几个方面：一是鞋上或内包装上未标注鞋型、鞋号；二是帮面材质未标注或标注不正确；三是三包规定未标注；四是未明确标注所采用的产品标准；五是未标注生产日期；六是鞋上未标注货号；七是产品等级标注不正确。标识不合格的主要原因是部分生产者、经销者对产品信息的标注不重视，对相关标准要求认识模糊不清、领会不深、理解不透，以致造成有意或无意漏标、错标。标识项目不合格商品名单如下：

表1 标识项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS14-0741 | 女式单鞋 | 广州麦露迪贸易发展有限公司 | MELODIE 麦露迪 | 235(1.5) 240(1.5) |  |
| 2 | （2018）GZGS14-0742 | 时尚女鞋 | 香港虎瑞国际实业有限公司 | D.Swellan | 37、35码 |  |
| 3 | （2018）GZGS14-0743 | 男装休闲鞋 | 香港虎瑞国际实业有限公司 | D.Swellan | 42(2.5)、43码(2.5) |  |
| 4 | （2018）GZGS14-0744 | 男士真皮休闲鞋 | 香港虎瑞国际实业有限公司 | D.Swellan | 40(2.5) 42码(2.5) |  |
| 5 | （2018）GZGS14-0745 | 女鞋 | 深圳市蓝宝石鞋业有限公司 | 蓝宝石.芭芭拉 | 250(1.5) 245(1.5) |  |
| 6 | （2018）GZGS14-0746 | 单鞋 | 温州市采润鞋业有限公司 | ZHUANG YA 庄雅 | 240(1.5) 245(1.5) |  |
| 7 | （2018）GZGS14-0747 | 单鞋 | 温州市采润鞋业有限公司 | ZHUANG YA 庄雅 | 235(1.5) 240(1.5) |  |
| 8 | （2018）GZGS14-0748 | 女鞋 | 浙江靓典鞋业有限公司 | LIANGDIAN 靓典 | 240(1.5) 245(1.5) |  |
| 9 | （2018）GZGS14-0755 | 女式鞋子 | 飒拉商业(上海)有限公司 | ZARA | 245/86 240/85 |  |
| 10 | （2018）GZGS14-0759 | 女单鞋 | 广州市蔓哲服饰有限公司 | DAMBOLO | 36/230(1.5) 37/235(1.5) |  |
| 11 | （2018）GZGS14-0760 | 女单鞋 | 广州市蔓哲服饰有限公司 | DAMBOLO | 36/230(1.5) 37/235(1.5) |  |
| 12 | （2018）GZGS14-0765 | 女单鞋 | 浙江大东鞋业有限公司 | DUSTO 大東 | 245(1.5) |  |
| 13 | （2018）GZGS14-0779 | 男鞋 | 特乐路鞋业有限公司 | DARLORO 特乐路 | 240 250 1.5型 |  |
| 14 | （2018）GZGS14-0792 | 路宝男鞋 | 广州市路之宝鞋业有限公司 | RVER | 260（2.5）265（2.5） |  |

2. 剥离强度：本次抽检判定剥离强度不合格的鞋类商品共1款。不合格的情况主要表现在鞋的帮面和鞋底粘合强度不足，在剥离试验中帮面和鞋底结合处未达到标准要求的强度就出现了开胶现象。剥离强度不合格的鞋子，在穿着过程中帮底结合部位容易开口、开胶，使帮面与鞋底分离，从而影响正常穿着。剥离强度不合格的原因主要是帮面与帮底粘合时用的粘合剂质量不过关或者胶粘结合工艺控制不到位而造成帮面与鞋底粘合强度过低。剥离强度项目不合格商品名单如下：

表2 剥离强度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS14-0743 | 男装休闲鞋 | 香港虎瑞国际实业有限公司 | D.Swellan | 42(2.5)、43码(2.5) |  |

3. 衬里和内垫摩擦色牢度：本次抽检判定衬里和内垫摩擦色牢度不合格的鞋类商品共6款。具体表现为用浸湿的白色衬布按标准规定在鞋的衬里和内垫试样的表面来回摩擦一定次数后，白色衬布沾色严重，其程度按标准进行评级的结果低于指标的要求。衬里和内垫摩擦色牢度差的鞋子在使用过程中，经受物理摩擦作用后衬里和内垫的染料容易脱落，不仅影响美观，而且容易沾污袜子，脱落的染料分子或重金属离子还有可能通过皮肤被人体吸收而危害人体健康。该项目不合格的原因主要是在生产衬里或内垫的皮革或纺织品时，染色过程中使用了劣质染料、染色后水洗不充分或者后整理不到位等。衬里和内垫摩擦色牢度项目不合格商品名单如下：

表3 衬里和内垫摩擦色牢度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS14-0738 | 男鞋 | 达芙妮（四川）鞋业有限公司 | OSWIN | 260(2.5) 255(2.5) |  |
| 2 | （2018）GZGS14-0750 | 牛皮革女皮鞋 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | TATA | 230(1.5) 235(1.5) |  |
| 3 | （2018）GZGS14-0768 | 男装皮鞋 | 昶信贸易(天津)有限公司 | lesaunda | 255(2.5) |  |
| 4 | （2018）GZGS14-0788 | 粘胶女鞋 | 广东英妮股份有限公司 | Fortune People | 235（1.5），240（1.5） |  |
| 5 | （2018）GZGS14-0789 | 粘胶女鞋 | 广东英妮股份有限公司 | Fortune People | 235（1.5），240（1.5） |  |
| 6 | （2018）GZGS14-0791 | 粘胶女鞋 | 广东英妮股份有限公司 | Fortune People | 235（1.5），240（1.5） |  |

4. 耐折性能：本次抽检判定耐折性能不合格的鞋类商品共1款。具体表现为对鞋子进行4万次曲折后，曲折处的帮底结合部位出现开胶，其开胶长度超出标准允许的长度。耐折性能是考核成鞋鞋底是否容易断裂、帮面材料是否容易出现裂面、裂浆和帮底是否容易开胶的指标，其直接反映了帮面、外底的耐屈挠性以及帮底结合牢度。耐折性能是鞋类产品穿着寿命的综合质量指标，耐折性能不合格的鞋在穿着过程中容易发生鞋底断裂、帮面裂浆、裂面或帮底、底墙开胶等问题。耐折性能不合格的原因主要有三个方面：一是鞋外底填料过多，橡胶含量较低，而导致橡胶外底变硬变脆，韧性不足，易于开裂；二是帮面与帮底粘合不牢，可能使用了劣质粘合剂或者胶粘结合工艺控制不到位而造成曲折部位开胶；三是外底花纹设计上存在缺陷，容易因应力集中而加速外底破坏，从而导致耐折性能差。耐折性能项目不合格商品名单如下：

表4 耐折性能项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS14-0771 | 男单鞋 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 红蜻蜓 | 250mm 260mm二型半 |  |

5. 可分解有害芳香胺染料：本次抽检判定可分解有害芳香胺染料不合格的鞋类商品共1款。具体表现为鞋上附带的毛球装饰物的可分解有害芳香胺检出量超标。可分解有害芳香胺染料不合格的原因主要是皮革、毛皮或纺织品在染色或者印花时，使用了可分解出有害芳香胺的染料或颜料，而生产企业在采购原材料时，未对所采购的皮革、毛皮、纺织品及配件的质量进行严格把关，最终导致最终的成品可分解有害芳香胺染料项目不合格。可分解有害芳香胺染料项目不合格商品名单如下：

表5 可分解有害芳香胺染料项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS14-0767 | 女装皮鞋 | 昶信贸易(天津)有限公司 | pretty pumps le saunda | 235（1.5） 240（1.5） |  |

6. 鞋跟结合力：本次抽检判定鞋跟结合力不合格的鞋类商品共1款。具体表现为测试中，鞋的后跟未达到标准要求的700N就和鞋底发生分离。鞋跟结合力测试不合格产品的鞋跟和鞋底结合强度不够，在穿用过程中其鞋跟容易和鞋底脱离，造成崴脚、摔伤等伤害。造成鞋跟结合力不合格的原因主要是鞋后跟装配工艺控制不当或鞋后跟本身质量差，在受力过程中发生断裂。鞋跟结合力项目不合格商品名单如下：

表6 鞋跟结合力项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS14-0745 | 女鞋 | 深圳市蓝宝石鞋业有限公司 | 蓝宝石.芭芭拉 | 250(1.5) 245(1.5) |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号鞋类商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。