广州市市场监督管理局2018年流通领域

布匹商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域布匹商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广州检验检测认证集团有限公司。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在布匹商品销售较为集中的海珠区中大布匹批发商圈进行抽样，共抽检25户布匹商品经营者，所检样品中发现3款布匹商品质量不合格。涉及的主要问题为：pH值、耐干摩擦色牢度。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1. pH值：本次抽检判定pH值不合格的布匹商品共2款。pH值是反映纺织产品酸碱度的一个指标，由于人体皮肤表面呈弱酸性或中性，纺织产品的pH值过高或过低，均有可能破坏人体皮肤酸碱度平衡，引起皮肤过敏或感染，使皮肤易受到其他病菌的侵害。pH值不合格的主要原因是：织物在酸性或碱性条件下染色，后续加工过程中需通过水洗工艺等进行中和处理，如果对酸碱中和处理不充分，或未进行酸碱中和处理，就会导致pH值不合格。pH值项目不合格商品名单如下：

表1 pH值项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 销售单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS05-562 | 斜纹弹力布 | 广州市新鸿旺纺织品有限公司 | / | / |  |
| 2 | （2018）GZGS05-564 | 梭织布 | 广州市英伦纺织科技有限公司 | / | / |  |

2. 耐干摩擦色牢度：本次抽检判定耐干摩擦色牢度不合格的布匹商品共1款。具体表现为用白色衬布以规定方式在样品表面来回摩擦一定次数后，白色衬布沾色严重，其沾色程度按标准评级的结果低于指标要求。色牢度差的纺织产品，染料容易脱落和褪色，影响美观，且脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收而危害健康。色牢度不合格原因主要是由于布料的染色工艺不当或染色后布料上残留的浮色去除不干净等。耐干摩擦色牢度项目不合格商品名单如下：

表2 耐干摩擦色牢度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 销售单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS05-568 | 纯铜氨平纹梭织布 | /广州仟姿皇纺织品有限公司 | / | / |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。