广州市市场监督管理局2018年流通领域

建筑材料防火性能质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域建筑材料防火性能的抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广东华标检测中心有限公司。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在海珠、白云、番禺、增城、花都区等行政区域进行抽样，抽取的样品包含木地板、纸面石膏板、硅酸钙板、阻燃胶合板等品类，所检样品中共发现6款阻燃胶合板商品在防火性能方面不合格。涉及的主要问题为：600s内总热释放量和燃烧增长速率指数FIGRA（0.4MJ）项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1.600s内总热释放量：总热释放量THR是单位面积的材料从开始燃烧到结束所释放的热量。总的来说，THR越大，说明该材料燃烧时所释放的热量就越大，即该材料在火灾中的危险性就越大。材料在火灾中的总热释放量越大，容易在火灾中引起更大的热辐射，导致周边的其他材料加速燃烧，从而使火灾快速蔓延，造成更大的损失。不合格的主要原因是生产中阻燃处理时间不足或所用材料阻燃性能不佳。600s内总热释放量项目不合格商品名单如下：

表1 600s内总热释放量项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS21-013 | 阻燃胶合板 | 鹤山市恒隆木业有限公司 | 锐木安 | 2440×1220×9（mm） |  |
| 2 | （2018）GZGS21-015 | 阻燃胶合板 | 开平市月山镇壬基胶合夹板厂 | 道恒 | 2440×1220×15（mm） |  |
| 3 | （2018）GZGS21-016 | 阻燃胶合板 | 开平市月山镇壬基胶合夹板厂 | 道恒 | 2440×1220×12（mm） |  |
| 4 | （2018）GZGS21-017 | 阻燃胶合板 | 开平市月山镇壬基胶合夹板厂 | 道恒 | 2440×1220×9（mm） |  |
| 5 | （2018）GZGS21-021 | 阻燃胶合板 | 清远市清新区太和镇兴业木器加工厂 | 御林峰 | 2440×1220×9（mm） |  |
| 6 | （2018）GZGS21-030 | 阻燃胶合板 | 开平市马冈镇众诚木材厂 | 众利安 | 2440×1220×9（mm） |  |

2.燃烧增长速率指数FIGRA（0.4MJ）：燃烧增长速率指数FIGRA是试产燃烧的热释放速率值与其对应时间比值的最大值，FIGRA（0.4MJ）就是当试样燃烧释放热量达到0.4MJ时的燃烧增长速率指数。FIGRA越大，说明该材料燃烧时所释放的热量就越快，即该材料在火灾中的危险性就越大。材料在火灾中的总热释放量越快，容易在火灾中短时间内引起更大的热辐射，导致周边的其他材料加速燃烧，从而使火灾快速蔓延，造成更大的损失。不合格的主要原因是生产中阻燃处理时间不足或所用材料阻燃性能不佳。燃烧增长速率指数FIGRA（0.4MJ）项目不合格商品名单如下：

表2 燃烧增长速率指数FIGRA（0.4MJ）项目

不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018）GZGS21-013 | 阻燃胶合板 | 鹤山市恒隆木业有限公司 | 锐木安 | 2440×1220×9（mm） |  |
| 2 | （2018）GZGS21-015 | 阻燃胶合板 | 开平市月山镇壬基胶合夹板厂 | 道恒 | 2440×1220×15（mm） |  |
| 3 | （2018）GZGS21-016 | 阻燃胶合板 | 开平市月山镇壬基胶合夹板厂 | 道恒 | 2440×1220×12（mm） |  |
| 4 | （2018）GZGS21-017 | 阻燃胶合板 | 开平市月山镇壬基胶合夹板厂 | 道恒 | 2440×1220×9（mm） |  |
| 5 | （2018）GZGS21-021 | 阻燃胶合板 | 清远市清新区太和镇兴业木器加工厂 | 御林峰 | 2440×1220×9（mm） |  |
| 6 | （2018）GZGS21-030 | 阻燃胶合板 | 开平市马冈镇众诚木材厂 | 众利安 | 2440×1220×9（mm） |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号建筑材料商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。