广州市市场监督管理局2018年流通领域

涂料商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域涂料商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广州质量监督检测研究院。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在天河、白云、黄埔、番禺、增城区等行政区域进行抽样，所检样品中发现2款涂料商品质量不合格。涉及的主要问题为：耐碱性、耐洗刷性项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1.耐碱性：本次抽检判定耐碱性不合格的涂料商品共2款。涂料的耐碱性是指涂膜对碱侵蚀的抵抗能力，即在受侵蚀的情况下，涂层是否出现气泡、裂痕、剥落、分化、软化和溶出等现象。本次抽查，有2款内墙面漆在碱侵蚀后，涂膜出现掉粉现象。耐碱性不合格的原因可能是企业生产过程中配方控制不严，也可能是企业为降低成本而使用劣质原料。耐碱性项目不合格商品名单如下：

表1 耐碱性项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS025-023 | 高级超白墙面漆 内墙墙面漆 | 润威涂料有限公司 | 南威 | 16kg/桶 合格品 |  |
| 2 | (2018)GZGS025-008 | 南威除醛特种墙面漆 内墙墙面漆 | 润威涂料有限公司 | ---- | 4.5kg/桶401# 合格品 |  |

2.耐洗刷性：本次抽检判定耐洗刷性不合格的涂料商品共2款。涂料的耐洗刷性是指涂膜经受洗涤剂的洗刷，除去表面污物，而涂膜保持不损坏的能力。耐洗刷性不合格的内墙涂料不耐擦洗，遮盖效果差，缺乏应有的保护、装饰功能。耐洗刷性项目不合格商品名单如下：

表2 耐洗刷性项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS025-023 | 高级超白墙面漆 内墙墙面漆 | 润威涂料有限公司 | 南威 | 16kg/桶 合格品 |  |
| 2 | (2018)GZGS025-008 | 南威除醛特种墙面漆 内墙墙面漆 | 润威涂料有限公司 | ---- | 4.5kg/桶401# 合格品 |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号涂料商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。