广州市市场监督管理局2018年流通领域

钢材商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域钢材商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是华测检测认证集团股份有限公司。本次抽查检验适用GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：为同一销售者销售的同标称商标（或同一个标称生产单位）同型号规格商品。

本次抽检主要在海珠、天河、黄埔、番禺、花都、增城区等行政区域进行抽样，抽取的钢材样品包括钢筋、钢管、钢龙骨等品类，所检样品中共发现8款钢龙骨商品质量不合格。涉及的主要问题为：尺寸、双面镀锌量、双面镀锌厚度等项目不合格。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1.尺寸：本次抽检判定尺寸不合格的刚龙骨的商品共8款。主要表现为龙骨的标称尺寸和实际尺寸偏差超过了标准规定的限值。标称尺寸是消费者购买合适的龙骨的重要依据之一，若标称尺寸和实际尺寸偏差过大，会影响在龙骨实际过程中使用效果，损害消费者利益。尺寸项目不合格商品名单如下：

表1 尺寸项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS27-052 | 竖龙骨 | 广州市荔湾区利龙金属天花材料厂 | / | RLBM C73.5X40X0.6 |  |
| 2 | (2018)GZGS27-053 | 主龙骨 | 广州市荔湾区利龙金属天花材料厂 | / | RLBM V20X37X0.8 |  |
| 3 | (2018)GZGS27-054 | 卡式龙骨 | 北新集团建材股份有限公司 | 北新建材 | 22X37X08X3048 |  |
| 4 | (2018)GZGS27-055 | LLQ-CO竖龙骨 | 北新集团建材股份有限公司 | 北新建材 | 75X45X0.6X3000 |  |
| 5 | (2018)GZGS27-058 | 50付龙 | 东莞市常平隆丰五金加工厂 | 隆丰 | 19高05#50 |  |
| 6 | (2018)GZGS27-059 | 50副骨17高 | 广东欧镁斯建材有限公司 | 欧镁斯 | 50X17HX0.5 |  |
| 7 | (2018)GZGS27-060 | 50卡骨38高 | 广东欧镁斯建材有限公司 | 欧镁斯 | 20X38HX0.8 |  |
| 8 | (2018)GZGS27-061 | 轻钢龙骨及配件 | 广州市荔湾区欧镁斯装饰材料厂 | 欧镁斯 | 75竖骨X30高X0.4厚 |  |

2. 双面镀锌量：本次抽检判定双面镀锌量不合格的龙骨商品共8款。主要表现为龙骨的的镀锌量低于标准规定的100g/m2。镀锌量是龙骨防腐的重要手段之一，若龙骨通过镀锌来防腐，则其镀的量必须满足100g/m2才能达到一个最低的防腐效果。若镀锌量不够则容易导致龙骨生锈，会影响龙骨正常使用。双面镀锌量项目不合格商品名单如下：

表2 双面镀锌量项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS27-052 | 竖龙骨 | 广州市荔湾区利龙金属天花材料厂 | / | RLBM C73.5X40X0.6 |  |
| 2 | (2018)GZGS27-053 | 主龙骨 | 广州市荔湾区利龙金属天花材料厂 | / | RLBM V20X37X0.8 |  |
| 3 | (2018)GZGS27-054 | 卡式龙骨 | 北新集团建材股份有限公司 | 北新建材 | 22X37X08X3048 | 标称生产单位提出被抽检商品假冒其厂名厂址，并提供了鉴别方法。 |
| 4 | (2018)GZGS27-055 | LLQ-CO竖龙骨 | 北新集团建材股份有限公司 | 北新建材 | 75X45X0.6X3000 | 标称生产单位提出被抽检商品假冒其厂名厂址，并提供了鉴别方法。 |
| 5 | (2018)GZGS27-058 | 50付龙 | 东莞市常平隆丰五金加工厂 | 隆丰 | 19高05#50 |  |
| 6 | (2018)GZGS27-059 | 50副骨17高 | 广东欧镁斯建材有限公司 | 欧镁斯 | 50X17HX0.5 |  |
| 7 | (2018)GZGS27-060 | 50卡骨38高 | 广东欧镁斯建材有限公司 | 欧镁斯 | 20X38HX0.8 |  |
| 8 | (2018)GZGS27-061 | 轻钢龙骨及配件 | 广州市荔湾区欧镁斯装饰材料厂 | 欧镁斯 | 75竖骨X30高X0.4厚 |  |

3.双面镀锌厚度：本次抽检判定双面镀锌厚度不合格的龙骨商品共5款。双面镀锌厚度和镀锌量对龙骨的要求意义是一样的，标准要求龙骨需满足镀锌厚度和镀锌量二者之一就可以了。对于其中8款双面镀锌量不合格的龙骨，进一步考核了双面镀锌厚度项目，其中5款双面镀锌厚度也不合格，另外3款因龙骨表面不平整未做考核。双面镀锌厚度不合格商品商品名单如下：

表3 双面镀锌厚度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS27-052 | 竖龙骨 | 广州市荔湾区利龙金属天花材料厂 | / | RLBM C73.5X40X0.6 |  |
| 2 | (2018)GZGS27-053 | 主龙骨 | 广州市荔湾区利龙金属天花材料厂 | / | RLBM V20X37X0.8 |  |
| 3 | (2018)GZGS27-054 | 卡式龙骨 | 北新集团建材股份有限公司 | 北新建材 | 22X37X08X3048 | 标称生产单位提出被抽检商品假冒其厂名厂址，并提供了鉴别方法。 |
| 4 | (2018)GZGS27-055 | LLQ-CO竖龙骨 | 北新集团建材股份有限公司 | 北新建材 | 75X45X0.6X3000 | 标称生产单位提出被抽检商品假冒其厂名厂址，并提供了鉴别方法。 |
| 5 | (2018)GZGS27-060 | 50卡骨38高 | 广东欧镁斯建材有限公司 | 欧镁斯 | 20X38HX0.8 |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促相关销售者对不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。